Spécifications techniques applicables aux esters méthyliques d’acide gras

(extrait de la norme EN14214)

|  |  | Valeurs limites |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique | Unité | minimum | maximum |
| Teneur en esters | % (m/m) | 96,5 |  |
| Masse volumique à 15 °C | kg/m3 | 860 | 900 |
| Viscosité à 40 °C | mm2/s | 3,50 | 5,00 |
| Point d'éclair | °C | 120 | – |
| Teneur en soufre | mg/kg | – | 10,0 |
| Résidu de carbone (sur résidu 10 % de distillation) f | % (m/m) | – | 0,30 |
| Indice de cétane |  | 51,0 |  |
| Teneur en cendres sulfatées | % (m/m) | – | 0,02 |
| Teneur en eau | mg/kg | – | 500 |
| Contamination totale | mg/kg | – | 24 |
| Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50 °C) | cotation | classe 1 |
| Stabilité à l'oxydation, 110 °C | heures | 6,0 | – |
| Indice d'acide | mg KOH/g |  | 0,50 |
| Indice d'iode | g iode/100 g |  | 120 |
| Teneur en ester méthylique d'acide linolénique | % (m/m) |  | 12,0 |
| Esters méthyliques polyinsaturés (( 4 double liaisons) | % (m/m) |  | 1 |
| Teneur en méthanol | % (m/m) |  | 0,20 |
| Teneur en monoglycérides | % (m/m) |  | 0,80 |
| Teneur en diglycérides | % (m/m) |  | 0,20 |
| Teneur en triglycérides | % (m/m) |  | 0,20 |
| Glycérol libre j | % (m/m) |  | 0,02 |
| Glycérol total | % (m/m) |  | 0,25 |
| Métaux Groupe I (Na + K) Métaux Groupe II (Ca + Mg) | mg/kg mg/kg |  | 5,0 5,0 |
| Teneur en phosphore | mg/kg |  | 10,0 |